ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж»

ОКП 52 6400                                                                                                     Группа Ж 34

| СОГЛАСОВАНО |  |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Трубы сборные из стальных гофрированных листов

ТУ 5264-003-33027391-03 (введены впервые)

Введение в действие - ___________

|  | Зам. Генерального директора ОАО ЦНИИС ___________________А.А. Цернант «_____»____________2003 г. |
| --- | --- |
| Зам. Генерального директора ЗАО Промэкотранс __________________Б.А. Курков «_____»___________2003 г. | Зав. ЦЛ ТКЭ ЦНИИС _______________Г.С. Переселенков «_____»____________2003 г. |

Москва 2003 г.

Содержание

| 1 Область применения……………………………………………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 Нормативные ссылки……………………………………………………… | 3 |
| 3 Классификация…………………………………………………………….. | 4 |
| 4 Технические требования к трубам………………………………………… | 6 |
| 5 Требования безопасности…………………………………………………. | 12 |
| 6 Правила приемки труб……………………………………………………. | 12 |
| 7 Методы испытаний……………………………………………………….. | 15 |
| 8 Указания по монтажу……………………………………………………… | 17 |
| 9 Транспортирование и хранение труб…………………………………….. | 18 |
| 10 Гарантии изготовителя………………………………………………….. | 19 |
| 11 Общие требования безопасности к производству труб из стальных гофрированных листов…………………………………………………….. | 20 |
| Приложение А Перечень нормативных документов ……………………. | 22 |
| Приложение Б Геометрические размеры труб и их эскизы……………….. | 24 |
| Приложение В Механические свойства и химический состав сталей для гофрированных водопропускных труб ……………………………………... | 41 |
| Приложение Г Оценка степени коррозионной активности протекающей через металлические гофрированные трубы воды………………………….. | 42 |

1. Область применения

Настоящие технические условия распространяются на трубы сборные из стальных гофрированных листов изогнутых по заданному радиусу поставляемых заводом в комплектах, состоящих из пакетов, гофрированных листов, бандажей для соединения секций труб и крепежных деталей.

Трубы сборные из стальных гофрированных листов (далее по тексту – трубы) должны соответствовать требованиям настоящих технических условий и комплекту проектной документации на изготовление трубы по технологическим регламентам завода-изготовителя на объект, где они используются с учетом требований ВСН 176-78, СНиП 2.05.03-84*, СНиП 32-01-95, ГОСТ 17066-94.

Основным элементом конструкции трубы является оцинкованный гофрированный лист с гофром синусоидальной формы из сталей марки Вст3сп5 по ГОСТ 380-94, С345 и С345Д по ГОСТ 27772-88, стали 15сп по ТУ14-2-207-76.

В проектной документации для объектов должны быть указаны тип трубы, ее характеристики, привязочные размеры и основные этапы монтажа (транспортировка, подготовка фундамента и постели, разгрузка и распределение листов, сборка, засыпка и уплотнение грунта и т.п.).

Трубы по настоящим техническим условиям предназначены для использования при возведении малых искусственных сооружений, путепроводов, тоннелей, акведуков, дренажей, для применения в конструкциях насыпей железных и автомобильных дорог, в городах и сельских населенных пунктах, а также для ремонта и реконструкции мостов в дорожном строительстве во всех климатических районах Российской Федерации по СНиП 23-01-99 при температуре окружающего воздуха от минус 50 0С до плюс 500С.

2. Нормативные ссылки

Нормативные документы, на которые даны ссылки в настоящих технических условиях, приведены в приложении А.

3. Классификация

3.1 Трубы подразделяются в зависимости от формы и размеров по типам (приложение Б):

Тип К1÷К34  - круглое сечение (рисунок Б.1).

Тип КА1÷КА34 – пониженное сечение серии А (рисунок Б.2).

Тип КБ1÷КБ24 – пониженное сечение серии Б (рисунок Б.2).

Тип ПЦА1÷ПЦА24 – полицентрическое сечение серии А (рисунок Б.3)

Тип ПЦБ1÷ПЦБ14 – полицентрическое сечение серии Б (рисунок Б.3)

Тип Ар1÷Ар15 – арочное сечение (рисунок Б.4).

Тип Э1÷Э40 – эллиптическое сечение (рисунок Б.5).

Тип ЭН1÷ЭН26 – сечение с пониженной аркой (рисунок Б.6).

Тип ЭВ1÷ЭВ36 – сечение с повышенной аркой (рисунок Б.7).

В приложении Б представлены таблицы Б.1 – Б.6, в которых указана толщина листа (мм) в зависимости от высоты засыпки грунта над сводом сооружения из гофрированных металлических структур и его масса с учетом оцинковки и метиза для типов К1(К34, КА1(КА34, КБ1(КБ24, ПЦА1(ПЦА24, ПЦБ1(ПЦБ14, Ар1(Ар15.

В таблице Б.7 приведены массы с учетом анкерного угольника для железобетонных балок для труб типов Э1(Э40. Для толщины 6,2 мм и 7,0 мм предусмотрено двойное продольное сечение.

В таблицах Б.8 – Б.9 приведены массы, включающие профиль основания и анкерный угольник для железобетонных балок. Для толщины 6,2 мм и 7,0 мм предусмотрено двойное продольное соединение для типов ЭН-1(ЭН-26 и ЭВ-1(ЭВ-20.

В приложении также представлены рисунки формы трубы каждого типа и рекомендуемые области их применения (рисунки Б.1 – Б.7).

3.2 Условное обозначение трубы должно состоять из:

- типа трубы;

- диаметра;

- толщины листа;

- длины трубы в сборе.

Пример условного обозначения трубы:

Труба сборная из стальных гофрированных оцинкованных листов (тип трубы) – (диаметр, м) – (толщина листа, мм) – (длина трубы в сборе, м).

Например, труба круглого сечения диаметром 3,05 м с толщиной листа 2,7 мм и длиной 50 м должна быть обозначена: Труба сборная из стальных гофрированных листов тип К 12 – 3,05 – 2,7 – 50.

3.3 Основные размеры труб

3.3.1 Размеры элементов труб каждого типа должны соответствовать требованиям, представленным в таблицах Б.1 – Б.9.

3.3.2 Волна гофрированного листа (рисунок Б.8) должна иметь синусоидальную форму с шагом волны 152,4 мм и высотой (двойная амплитуда) 50,8 мм.

3.3.3 Толщина листов, мм: 2,7; 3,0; 3,5; 4,0; 4,2; 4,5; 4,7; 5,0; 5,5; 6,0; 7,0.

3.3.4 Статические и геометрические характеристики волны должны соответствовать значениям, представленным в таблице 1.

Таблица 1 – Геометрические и статические характеристики листов с гофром       152,4 × 50,8 мм

| Толщина листа, мм | Момент инерции, см4/см | Момент сопротивления на изгиб, см3/см | Площадь поперечного сечения, см2/см | Радиус инерции, см | Касательная Т, мм | Угол α, град |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2,7 | 0,9898 | 0,3703 | 0,3294 | 1,732 | 48,07 | 44,28 |
| 3,0 | 1,0573 | 0,3942 | 0,3522 | 1,733 | 47,87 | 44,35 |
| 3,5 | 1,2798 | 0,4723 | 0,4239 | 1,737 | 47,26 | 44,44 |
| 4,0 | 1,4576 | 0,5330 | 0,4828 | 1,738 | 46,74 | 44,89 |
| 4,2 | 1,5748 | 0,5729 | 0,5184 | 1,742 | 46,44 | 45,00 |
| 4,5 | 1,6722 | 0,6281 | 0,5535 | 1,746 | 46,14 | 45,08 |
| 4,7 | 1,7698 | 0,6381 | 0,5799 | 1,748 | 45,90 | 45,11 |
| 5,0 | 1,8672 | 0,6698 | 0,6150 | 1,750 | 45,58 | 45,28 |
| 5,5 | 2,0811 | 0,7400 | 0,6722 | 1,753 | 45,03 | 45,29 |
| 6,0 | 2,3974 | 0,8406 | 0,7742 | 1,760 | 44,14 | 45,47 |
| 7,0 | 2,7186 | 0,9406 | 0,8718 | 1,756 | 43,23 | 46,05 |

3.3.5 Геометрические размеры листов (рисунок Б.9) – габариты, радиус кривизны, расположение отверстий под болты и т.п. – должны соответствовать требованиям рабочей документации.

# 4. Технические требования к трубам

4.1 Трубы сборные из стальных гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу, выпускаются ОАО «Опытный завод «Гидромонтаж» по технологии, утвержденной в установленном порядке ЦНИИС для объектов строительства Российской Федерации в комплектах, состоящих из пакетов согласно требованиям СНиП 2.05.03-84*, СНиП 32-01-95, ВСН 176-78. Конструкция трубы, по настоящим ТУ, форма, габариты, марки стали гофрированных листов, элементы труб, включая болты, гайки, шайбы должны изготовляться по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

4.2 Характеристики трубы

4.2.1 Характеристики, тип трубы, привязочные размеры и основные этапы монтажа (транспортировка, разгрузка и распределение листов, сборка, и т.п.) должны быть указаны в проекте и в документации на объект с учетом требований ВСН 176-78, СНиП 2.05.03-84*, СНиП 32-01-95.

4.2.2 Нормированные допуски на гофрированный металлический лист не должны превышать значений, указанных в таблице 2.

Таблица 2 – Нормированные допуски на гофрированный металлический лист

| Геометрические параметры | Допускаемые отклонения, мм |
| --- | --- |
| Толщина листа | От + 0,16 до -0,20 |
| Длина волны | ± 1 |
| Высота волны | ± 2 |
| Расстояние от продольной кромки до середины крайнего гребня | ± 12,5 |
| Полезная ширина листа (между серединами крайних гребней) | ± 7 |

4.3 Требования к нагрузкам

Трубы обладают высокой экономической эффективностью и эксплуатационной надежностью. Их конструктивная прочность по отношению к совместным действиям постоянных нагрузок от собственного веса грунта насыпи и временных подвижных нагрузок – наибольшая.

4.3.1 Предельно допустимая нагрузка на элементы (рисунок Б.10) должны быть не меньше указанной в таблице 3.

Таблица 3 – Требования к предельно допустимым нагрузкам на элементы

| №№ п/п | Размер волны, мм | Толщина листа, мм | Резьба болта | Число болтов | Длина элемента, м | Допускаемая предельная нагрузка, кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 152,4x50,8 | 2,7 | М20 | 4 | 0,31 | 210 |
| 2 | 152,4x50,8 | 3,5 | М20 | 4 | 0,31 | 330 |
| 3 | 152,4x50,8 | 4,2 | М20 | 4 | 0,31 | 375 |
| 4 | 152,4x50,8 | 4,7 | М20 | 4 | 0,31 | 400 |
| 5 | 152,4x50,8 | 5,5 | М20 | 4 | 0,31 | 410 |
| 6 | 152,4x50,8 | 6,2 | М20 | 4 | 0,31 | 440 |
| 7 | 152,4x50,8 | 7,0 | М20 | 4 | 0,31 | 480 |

4.3.2 Нагрузки, действующие на трубы: постоянные – от собственного веса грунта насыпи и временные – подвижные, строительные и гидравлические, и характеристики представленных типоразмеров труб должны определяться для условий их применения расчетным путем в соответствии с ВСН 176-78, СНиП 2.05.03-84*, СНиП 32-01-95, СНиП 2-05-02-85 и Методическими рекомендациями по применению металлических гофрированных труб.

4.3.3 Для элементов гофрированных труб диаметром от 3 м следует применять листовые волнистые профили из углеродистой качественной конструкционной медистой стали марки 15 по ГОСТ 1050-88*, а для труб, применяемых в районах с расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40оС, - из стали марки С345, С345Д по ГОСТ 17066-94 и ГОСТ 19281-89.

Основное расчетное сопротивление Rо при действии осевых сил должно приниматься: для стали марки 15 – 1900 кгс/см2, марки С 345, С345 Д – 2400 кгс/см2.

4.3.4 Для соединения элементов труб должны быть использованы специальные крепежные высокопрочные болты М20×35 и М20×50 класса 8.8 из стали 45; 50 ГОСТ 1050-88 и гайки класса 8 (ВСН 176-78) для шайб Ст 5 и 35 ГОСТ 380-94. При сборке труб крутящий момент затяжки болтов должен быть не менее 150 – 200 Нм и не более 350 Нм (п. 5.35 ВСН 176-78).

4.3.5 Расчетное сопротивление для болтовых соединений должно приниматься: на смятие кромок стыковых соединений для стали марки 15 – 3300 кгс/см2, для стали марки С345, С345Д – 4200 кгс/см2; на срез болта нормальной точности класса 4.6, 5.6 и 8.8 соответстве6нно 1300; 1500 и 2500 кгс/см2.

4.3.6 Для труб, эксплуатируемых в районах с расчетной минимальной температурой воздуха ниже минус 40оС, болты следует применять из сталей 35Х и 38Х А по ГОСТ 4543-71*; допускается применение болтов из сталей марок 20, 30 и 35 по ГОСТ 1050-88*.

4.3.7 Расположение отверстий под болты и длина болтов должны соответствовать требованиям рабочей документации и настоящим техническим условиям.

4.4 Защитные покрытия

4.4.1 Все детали труб должны быть защищены от коррозии методом горячего цинкования в соответствии с требованиями ГОСТ 9.307-89. Толщина покрытия цинком марки ЦЗ по ГОСТ 3640-94, наносимое на внутреннюю и наружную поверхность элементов, должна соответствовать требованиям защиты от коррозии в различных климатических условиях применения трубы, но не должна быть менее 80 мкм.

По требованию заказчика трубы могут быть защищены дополнительно от коррозии с помощью специальных покрытий в соответствии с ВСН 176-78.

4.4.2 Средства дополнительной защиты стальных труб от коррозии назначаются с учетом общего показателя степени агрессивности грунта в основании насыпи и воды, протекающей через сооружение (см. Приложение Д). В местах повышенной агрессии грунта и воды для дополнительной защиты нужно применять материалы на основе полиуретановых смол, а также мастики: битумно-резиновую (МБР) по ГОСТ 15836-79 или битумно-минеральную (битуминоль) марок Н-1 или Н-2, состоящую из битума, наполнителя и пластификатора.

4.4.3 Дополнительную защиту металла труб на автомобильных и железных дорогах и при слабой агрессивности среды устраивают битумным покрытием в один-два слоя на оцинкованные внутренние и наружные  поверхности труб.

Каждый слой битумного покрытия наносится толщиной 0,7-0,8 мм, что составляет 1 кг на 1 м2 полезной площади (с учетом гофров).

4.5 Требования надежности

4.5.1 Для надежности труба должна быть запроектирована таким образом, чтобы была обеспечена ее совместная работа с окружающим грунтом насыпи.

4.5.2 Высокое качество укладки и уплотнения грунта насыпи с боков трубы и на всю высоту конструкции обеспечивает устойчивость против деформаций и      эксплуатационную надежность сооружения в целом.

4.5.3 Показателем надежности трубы в сборе при условии соблюдения требований и инструкций по монтажу трубы согласно настоящим ТУ является отсутствие разрывов и разрушений элементов конструкции в процессе эксплуатации.

4.5.4 Срок службы металлической гофрированной трубы в сборе составляет 60 лет и более.

4.6 Требования устойчивости к внешним воздействиям при эксплуатации и транспортировании.

4.6.1 Труба диаметром до 3 м из стали марки С345 и С345Д, применяемых в районах  с расчетной температурой воздуха ниже минус 40оС должна сохранять технические характеристики согласно настоящему ТУ и работоспособность.

4.6.2 Труба должна сохранять технические характеристики и работоспособность в условиях относительной влажности 100% при температуре плюс 50оС и в зимних условиях до минус 50 оС.

4.7 Совместная работа конструкции трубы и грунта

Для устройства грунтовой обоймы вокруг трубы, труба должна быть запроектирована таким образом, чтобы была обеспечена совместная ее работа с грунтом (система конструкция – грунт).

4.7.1 Система «конструкция – грунт» достигается устройством специальной призмы засыпки, уплотняемой до заданной плотности.

4.7.2 Наименьшую толщину засыпки над звеньями труб следует принимать равной:

на железных дорогах – 1,2 м до подошвы рельса (0,5 м до бровки насыпи);

на автомобильных дорогах 0,5 м до низа дорожной одежды.

4.7.3 Засыпать трубу нужно с тщательным уплотнением до 0,95 максимальной стандартной плотности горизонтальными слоями толщиной 15-20 см по всей ширине насыпи. Грунт укладывается одновременно с обеих сторон трубы на одинаковую высоту.

4.7.4 Форма поперечного сечения трубы, толщина листа, вес погонного метра трубы в сборе в зависимости от диаметра трубы и высоты засыпки грунта над сводом трубы без учета дополнительной нагрузки должны удовлетворять данным, приведенным в таблицах Б.1 – Б.9.

4.7.5 При высоте засыпки грунта над трубой больше указанной в таблицах Б.1 – Б.9, при диаметре трубы или пролете более 6 м и при дополнительных нагрузках требования к толщине листа должны устанавливаться на основании расчетов (ВСН 176-78, СНиП 2.05.03-84*, СНиП 32-01-95, СНиП 2.05.02-85).

4.8 Требования к технологичности труб

Трубы должна состоять из отдельных конструктивных элементов – гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу и образующих между собой при соединении продольные (вдоль оси трубы) и поперечные (кольцевые) стыки.

4.8.1 Все габаритные и соединительные размеры листов и формы трубы не должны превышать значений, указанных в таблице 5.

4.9 Комплектность

4.9.1 Трубы должны поставляться комплектно.

Комплект поставки состоит из пакетов, куда входят:

- листы гофрированные, изогнутые по заданному радиусу;

- крепежные детали;

- вспомогательные устройства (при необходимости);

- паспорт комплекта поставки трубы;

- свидетельство о приемке техническим контролем;

- инструкция по монтажу;

- инструкция по  покрытию.

4.9.2 Количество поставляемых комплектов трубы определяется в соответствии с проектно-конструкторской документацией, утвержденной заказчиком, и контрактом на поставку.

4.10 Маркировка

4.10.1 Маркировка элементов трубы (гофрированных листов) должна соответствовать рабочим чертежам предприятия-изготовителя, удовлетворять требованиям ВСН 176-78.

4.10.2 На каждом пакете гофрированных листов на внутренней его поверхности у второго ряда отверстий для продольного стыка на первом выпуклом гофре должны быть указаны марка стали, тип трубы, клеймо ОТК завода и инспектора по качеству. Марка элемента условно обозначает диаметр трубы и толщину листа.

На каждом пакете гофрированных листов должны быть бирка с указанием типа трубы, марки стали, толщины листа, толщины цинкового покрытия, диаметра трубы, завода-изготовителя и года выпуска.

4.10.3 При маркировке болтов указывают их диаметр и длину, а также тип шайб.

4.11 Упаковка и транспортировка труб

4.11.1 Комплекты трубы следует отправлять потребителю с завода-изготовителя в пакетах, а крепежные детали, паспорт, инструкцию по монтажу и свидетельства о приемке следует помещать в упаковку.

4.11.2 К связке или упаковке должен крепиться ярлык, который должен содержать:

- наименование предприятия-изготовителя;

- марку элемента;

- марку стали;

- толщину листа;

- толщину цинкового покрытия;

- наименование и число элементов в связке (упаковке);

- массу связки (упаковки);

- номер связки (упаковки);

- клеймо службы технического контроля предприятия-изготовителя;

- год выпуска.

4.11.3 Транспортирование элементов и конструкций труб должно выполняться в соответствии с требованиями ВСН 176-78.

5. Требования безопасности

5.1 При производстве работ по постройке труб следует руководствоваться разделом «Безопасность труда» ВСН 176-78 и «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-03-2001.

5.2 В случае использования гофрированных труб в качестве искусственных сооружений – дренажей, конструкций насыпей и т.п. необходимо осуществлять контроль состояния пригодности конструкции к    эксплуатации. Периодичность контроля устанавливается в проектно-эксплуатационной документации объекта.

6. Правила приемки труб

В соответствии с ВСН 176-78трубы должны быть приняты техническим контролем предприятия-изготовителя. Для контроля качества комплекта поставки трубы устанавливаются следующие категории испытаний:

- приемо-сдаточные;

- периодические;

- типовые.

6.1 Приемо-сдаточные испытания труб

6.1.1 Приемо-сдаточным испытаниям подвергаются 100% комплекта поставки трубы.

6.1.2 Испытания комплекта поставки трубы должна проводить служба отдела технического контроля (ОТК) предприятия-изготовителя. Комплектом поставки следует считать набор элементов труб, изготовленной из одной марки стали и по одной технологии.

Приемо-сдаточные и периодические испытания проводят в объеме, соответствующем таблице 4.

6.1.3 Для контроля размеров и внешнего вида элементов трубы, а также качества антикоррозионного покрытия, из каждого комплекта поставки отбирают не менее 5 штук элементов каждого вида.

6.1.4 При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей, установленных настоящими техническими условиями, по этому показателю проводят повторный контроль на удвоенном числе элементов трубы этой же партии.

Если при повторной проверке окажется хотя бы один элемент, не удовлетворяющий требованиям, то всю партию подвергают поштучной приемке.

Таблица 4 – Состав приемо-сдаточных и периодических испытаний

| №№ | Наименование | Номер пункта | Вид испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Технических условий | Методов испытаний | Приемо-сдаточные | Периодические |
| 1 | Проверка на соответствие конструкторской и технической документации |  | 7.1 | + | + |
| 2 | Проверка профиля волны и геометрических размеров гофрированных листов | 3.3.2 | 7.2 | + | + |
| 3 | Проверка качества покрытия (внешний вид, толщина, прочность сцепления) | 4.4.1 | 7.3 | + | + |
| 4 | Проверка на воздействие рабочих температур от минус 50ºС до плюс 50ºС | 4.6.1 | 7.4 | - | + |
| 5 | Проверка на коррозионную устойчивость | 4.4.2 | 7.5 | - | + |
| 6 | Проверка предельной допустимой нагрузки | 4.3.1 | 7.6 | - | + |
| 7 | Проверка массы гофрированных листов | 3.3.1 | 7.8 | - | + |
| 8 | Проверка комплекта поставки | 4.9 |  | + | + |

6.1.5 В паспорте комплекта труб, прошедшего испытания, ставится штамп ОТК.

6.1.6 Принятыми считаются комплекты труб, которые выдержали испытания, укомплектованы в соответствии с ТУ и в паспорте которых стоит штамп ОТК, удостоверяющий приемку.

6.2 Периодические испытания

6.2.1 Периодические испытания проводят ежеквартально с целью:

- периодического контроля качества продукции,

- контроля стабильности технологического процесса производства,

- подтверждения возможности продолжения изготовления изделия по действующей конструкторской документации и ТУ.

6.2.2 Испытания проводит предприятие-изготовитель.

6.2.3 Испытаниям подвергаются не менее двух комплектов труб из числа прошедших приемо-сдаточные испытания.

6.2.4 Комплекты труб при периодических испытаниях должны проверяться на соответствие требованиям настоящих ТУ согласно таблице 4.

6.2.5 Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, если все предъявленные на испытания комплекты труб соответствуют требованиям ТУ. При не соответствии хотя бы одному требованию ТУ проводят повторные испытания на удвоенном количестве комплектов труб. При повторных испытаниях допускается проводить проверки только технических требований, по которым были получены неудовлетворительные результаты.

6.2.6 При неудовлетворительном результате повторных испытаний комплекты труб возвращают на предприятие-изготовитель для устранения дефектов, а отгрузку готовых и приемку новых комплектов временно приостанавливают.

6.2.7 После устранения неисправностей комплекты труб вновь подвергают периодическим испытаниям в полном объеме и в случае положительных результатов приемку и их отгрузку возобновляют. При отрицательном результате комплект труб бракуют.

6.2.8 По результатам периодических испытаний составляют заключение о соответствии комплекта труб требованиям ТУ и выносят решение о его принятии или возврате.

6.3 Типовые испытания

6.3.1 Типовые испытания проводят с целью оценки эффективности и целесообразности предлагающихся изменений в изделии, которые могут повлиять на технические характеристики и его эксплуатацию.

Необходимость проведения типовых испытаний определяет представитель заказчика по соглашению с предприятием-изготовителем.

6.3.2 Испытания проводит предприятие-изготовитель по программе и методике в объеме, достаточном для оценки влияния внесенных изменений на технические характеристики.

6.3.3 Программу   и   методику  испытаний  разрабатывает  предприятие-изготовитель согласно требованиям рекомендации ИСО Р202.

6.3.4 Типовым испытаниям подвергают комплекты труб, изготовленные с учетом внесенных изменений. Готовность к типовым испытаниям определяет ОТК предприятия-изготовителя.

6.3.5 Если эффективность и целесообразность предложенных изменений подтверждены результатами типовых испытаний, то изменения вносят в соответствующую документацию на трубы. Комплекты труб, изготовленные после внесения изменений в документацию, испытывают, как указано в разделах 6.1 и 6.2.

6.3.6 Результаты испытаний оформляют актом и протоколом с отражением всех результатов испытаний. Акт подписывают должностные лица, проводившие испытания, и утверждают представитель заказчика и руководитель предприятия-изготовителя.

7. Методы испытаний

Все испытания  должны проводиться в нормальных условиях где:

- температура окружающей среды плюс 20 ± 5°С,

- относительная влажность воздуха 65 ±15%.

7.1 Проверка элементов трубы на соответствие конструкторской и технической документации проводят внешним осмотром, сличением с чертежами и измерением любыми средствами измерений, обеспечивающими заданную точность.

Качество поверхности и внешний вид элементов труб оценивают визуальным сравнением с образцами шероховатости поверхности и стандартными образцами предприятия.

Качество стали, применяемой для изготовления элементов трубы, должно быть удостоверено сертификатами предприятий-поставщиков или данными лаборатории предприятия-изготовителя.

7.2 Проверку профиля волны и геометрических размеров гофрированных листов по п. 3.3.2 проводят с помощью штангенциркуля, металлической линейки, рулетки, обеспечивающих требуемую точность измерений.

7.2.1 При изготовлении элементов труб следует учитывать допуски в размерах гофрированного листа по длине и ширине, высоте и длине волны, а также допуски заводского изготовления элементов. Отклонение размеров изготовленных элементов труб не должно превышать значений, указанных в таблице 5 (ВСН 176-78).

Таблица 5 – Отклонение размеров изготовленных гофрированных элементов

| Размеры | Допускаемые отклонения, мм |
| --- | --- |
| Длина гофрированного листа | (2 |
| Расстояния между центрами образованных по шаблону с втулками отверстий: - смежных - крайних в ряду | (0,7 (1 |
| Диаметр отверстий: - до 17 мм - более 17 мм | +1; -0 +1,5; -0 |
| Просвет при подгибке между изделием и шаблоном | 3 |
| Радиус гибки элементов (просвет между шаблоном длиной по дуге 1,5 м и поверхностью свальцованного листа): - в средней части - по концевым участкам | 2 6 |

Кривизну волны гофрированного листа и формы трубы проверяют с помощью шаблонов.

7.3 Проверку качества покрытия по п. 4.4.1 проверяют по ГОСТ 9.307-89.

7.4 Проверку на воздействие рабочих температур от минус 50ºС до плюс 50°С по п. 4.6.1 проводят на образце, изготовленном из элементов трубы (рисунок Б.10). Образец помещают в климатическую камеру. В камере устанавливают температуру минус 50°С и выдерживают в течение суток. Затем извлекают образец и проверяют качество покрытия в соответствии с ГОСТ 9.307-89.

7.5 Проверку на коррозионную стойкость по п. 4.4.2 проводят на образце, изготовленном из элементов трубы (рисунок Б.10). Образец помещают в климатическую камеру, в которой устанавливают необходимый режим и выдерживают требуемое время. Затем извлекают образец и проверяют качество покрытия в соответствии с ГОСТ 9.307-89.

7.6 Проверка предельной допустимой нагрузки по п. 4.3.1

Испытаниям на сжатие подвергаются образцы, представляющие собой фрагменты сболченных соединений гофрированных листов, показанных на рисунке Б.10.

При испытании образца определяют предельно-допустимую нагрузку (см таблицу 3), которую прикладывают в перпендикулярном направлении к сечению волны, при которой образец начинает деформироваться.

Для проведения испытаний могут быть использованы испытательные машины в соответствии с международным стандартом, с пределами развиваемой нагрузки в соответствии с требованиями испытаний.

При испытании образец помещают под боек испытательной машины и осуществляют плавное увеличение нагрузки на образец до начала деформации листа. Признаком того, что образец выдержал испытание, служит отсутствие на внешней и внутренней поверхностях трещин или надрывов с металлическом блеском,  определяемых визуально.

Испытания проводят на 3-х образцах каждого вида трубы.

В качестве результата испытаний следует принять наименьшее значение из полученных предельных нагрузок для трех испытанных образцов.

Результаты испытаний считают положительными, если полученная при испытаниях предельная нагрузка не превышает требований, указанных в таблице 3.

7.7 Проверку массы гофрированных листов проводят взвешиванием на весах с пределом измерения до 1 т. Масса не должна превышать требований, установленных в рабочих чертежах.

### 8. Указания по монтажу

Строительно-монтажные работы по сооружению труб должны производиться при наличии утвержденного проекта производства работ, удовлетворяющего требованиям ВСН 176-78 и учитывающего требования данных технических условий.

### 9. Транспортирование и хранение пакетов листов

9.1 На объектах должны быть организованы площадки для складирования гофрированных и оцинкованных листов, упакованных в пакеты весом до 500 кг,  и ящики с болтами, гайками и шайбами весом по 50 кг.

9.2 Пакеты листов транспортируют с завода железнодорожным, автомобильным и водным транспортом.

9.3 Пакеты из листов в железнодорожном подвижном составе устанавливаются в вертикальном положении (на ребро) не более чем в два ряда с применением необходимых креплений и прокладок.

9.4 Пакеты из гофрированных листов необходимо грузить в автомашины в один ряд, устанавливая их на ребро. Между пакетами укладывают прокладки из досок или брусьев, на одной вертикали с нижними прокладками.

9.5 Пакеты из гофрированных листов разгружают из подвижного состава автомобильным краном с помощью траверсы и для хранения укладывают на прокладки в устойчивые штабели высотой не более 1 м.

Укладка пакетов на грунт не допускается.

9.6 Расстояние между прокладками назначают исходя из условий предотвращения возникновения остаточных прогибов листов в пакетах.

9.7 Между штабелями пакетов оставляют расстояние 1,0 – 1,5 м с целью обеспечения свободного доступа для осмотра листов.

9.8 Пакеты из металлических гофрированных листов транспортируют, принимая меры против повреждения цинкового покрытия и появления деформаций элементов. При перевозке гофрированных листов в пакетах, бандажей, гаек, шайб, болтов и других конструкций, а также пакетов листов в пределах завода должно быть обеспечено их устойчивое положение на транспортных средствах. Погрузку и разгрузку элементов конструкции следует производить кранами с применением специальных стропов и траверс, обеспечивающих захват элементов за кромки листа или болты без повреждения цинкового покрытия. Нельзя строповать элементы за отверстия.

9.9 Пакеты гофрированных листов и бандажей складируют так, чтобы обеспечить удобство осмотра листов  и выполнение строповочных операций. Нижние пакеты укладывают на деревянные прокладки поперек гофров примерно в тех же сечениях, что и прокладки в пакетах. В штабеля укладывают не более 6 пакетов. Замкнутые секции труб укладывают по высоте не более чем в три ряда на деревянные круглые подкладки и прокладки, располагаемые поперек труб. В каждом ряду крайние секции закрепляют клиньями. Пакеты гофрированных листов, изогнутых по заданному радиусу, нужно укладывать выпуклой поверхностью на подкладки (поперек гофров), расположенные примерно в тех же сечениях, что и прокладки в пакетах.

9.10 Во многих случаях может оказаться целесообразной сборка секций труб из отдельных элементов на болтах, организованная заранее на базах, расположенных по трассе дороги; количество таких баз назначают с учетом протяженности строящейся дороги, состояния временных автомобильных дорог и обеспечения наименьших затрат на перевозку конструкций и организацию баз. Такие замкнутые секции труб можно перевозить автомобилями или тракторами. Секции при этом укладывают на подкладки с круговыми вырезами и надежно закрепляют растяжками. Часто секционные трубы меньшего диаметра укладывают в трубы большего; это целесообразно для конструкций с заклепочными, сварными и замковыми спиральными швами.

### 10. Гарантии изготовителя

10.1 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие труб требованиям настоящих технических условий в течение десяти лет со дня ввода в эксплуатацию в случае соблюдения условий транспортирования, хранения, монтажа и применения, но не более двух лет с момента отгрузки.

10.2 Опыт эксплуатации показывает, что трубы могут служить 50-70 лет.

11. Требования безопасности

11.1 При производстве работ по постройке труб следует руководствоваться указаниями глав «Безопасность труда в строительстве» СНиП 12-04-2002, действующими правилами и нормами техники безопасности и охраны труда в строительстве по соответствующим видам работ, а также требованиям настоящих ТУ.

11.2 Все рабочие должны быть проинструктированы по технике безопасности и обучены работам, которые они должны выполнять. По окончании обучения каждый рабочий должен сдать экзамены комиссии по проверке знаний, организованной главным инженером строительно-монтажного поезда. Экзамен следует оформлять протоколом.

11.3 Запрещается осуществлять монтаж труб без полного комплекта необходимого инструмента.

11.4 Установку элементов при монтаже секций труб следует производить с помощью специальных крюков. Монтируемый элемент разрешается освобождать от крюков только после фиксации его положения болтами или оправками. Лица моложе 18 лет к работе по производству стальных гофрированных листов не допускаются.

11.5 Запрещается находиться внутри трубы непосредственно под монтируемым элементом, а также устанавливать соединительные болты до тех пор, пока положение этого элемента не зафиксировано оправками не менее чем в двух точках.

11.6 При перекатке смонтированной трубы или отдельных секций следует находиться только позади них.

11.7 Подъем полностью смонтированной трубы краном допускается только после затяжки всех соединительных болтов.

11.8 При устройстве монолитного асфальтобетонного лотка в трубах диаметром до 2 м длиной более 20 м следует предусматривать вентиляцию. Рекомендуется применять осевые вентиляторы типа МЦ-7 с частотой вращения 1450 об/мин. При использовании вентиляторов других марок их подбор необходимо осуществлять из расчета обеспечения скорости движения воздуха не менее 1 м/с.

11.9 При производстве работ по защите элементов гофрированных труб полимерными материалами следует соблюдать изложенные ниже правила техники безопасности:

- процесс окраски должен производиться в соответствии с ГОСТ 12.3.005-75*, а также «Санитарными правилами при окрасочных работах с применением ручных распылителей» № 991-72, утвержденными Минздравом СССР от 22.09.72.

11.10 В каждой смене по строительству гофрированных труб должны быть выделены и обучены специальные лица для оказания первой помощи.

11.11 На каждом строящемся объекте должна быть организована постоянная связь с центральным прорабским пунктом, имеющим утвержденный приказом по строительству порядок организации медицинской помощи и эвакуации (в случае необходимости) травмированных или заболевших работников с объекта.

Приложение А

Перечень нормативных документов, на которые даны ссылки в настоящих    технических условиях

ГОСТ 380-94 Сталь углеродистая обыкновенного  качества. Марки.

ГОСТ 3640-94 Цинк. Технические условия.

ГОСТ 5915-70* Гайки шестигранные класса точности В. Конструкция и размеры.

ГОСТ 7798-70* Болты с шестигранной головкой класса точности В. Конструкция и размеры.

ГОСТ 1050-88* Прокат сортовой, калиброванный, со специальной отделкой поверхности из углеродистой качественной конструкционной стали. Общие технические условия.

ГОСТ 12871-93* Асбест хризолитовый. Общие технические условия.

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15836-79 Мастика битумно-резиновая, изоляционная. Технические условия.

ГОСТ 17066-94 Прокат тонколистовой стали повышенной прочности. Технические условия.

ГОСТ 19281-89* Прокат стали повышенной прочности. Общие технические условия.

ГОСТ 26433.1-89 Правила выполнения измерений.

ГОСТ 27772-88* Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 2.114-95 Технические условия.

ГОСТ 9.307-89 Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.

ГОСТ 12.1-007-76* Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.005-88* ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.4.021-75* ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.028-76* ССБТ. Респираторы ШБ-1 (“Лепесток”). Технические условия.

ГОСТ 12.4.103-83 ССБТ. Одежда специальная защитная. Средства индивидуальной защиты ног и рук. Классификация.

ГОСТ 17.0.0.01-76* Система стандартов в области охраны природы и улучшения использования природных ресурсов. Основные положения.

ГОСТ 17.0.0.02-79 Охрана природы. Метрологическое обеспечение контроля загрязненности атмосферы, поверхностных вод и почвы. Основные положения.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленных предприятий.

ВСН 176-78 Инструкция по проектированию и постройке металлических гофрированных водопропускных труб.

ЕСЗКС ГОСТ 9.307-89 Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля.

ССБТ ГОСТ 12.2.003-91 Оборудование производства. Общие требования безопасности.

СНиП 2.05.03-84* Мосты и трубы.

СНиП 23-01-99 Строительная климатология.

СНиП 32-01-95 Железные дороги колеи 1520мм.

СНиП 2-05-02-85 Автомобильные дороги

СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве.

СНиП II-23-81 Стальные конструкции.

СТН Ц-01-95 Железные дороги колеи 1520 мм.

Чертеж № М1-00-000 Болт.

Чертеж № М2-00-000 Гайка.

Рисунок Б.1 – Круглое сечение (тип К1 – К34)

Круглое сечение (тип К1-К34) (рис.Б.1)

Толщина листа, мм, в зависимости от высоты засыпки грунта над сводом сооружений типов К и масса

конструкции с учетом цинкового покрытия и метизов

Таблица 1

| Тип | Диаметр, м | Площадь, м2 | Высота засыпки грунта, м | Количество листов | Количество шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | Толщина листа, мм |  |  | Масса погонного метра, кг |
| К | 1,14 | 1,02 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 146 | 167 | 188 | - | - | - |
| К | 1,20 | 1,13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 16 | 155 | 177 | 199 | - | - | - |
| К 1 | 1,34 | 1,41 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 18 | 171 | 196 | 221 | 270 | 321 | 370 |
| К 2 | 1,50 | 1,77 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 |  | 21 | 197 | 225 | 254 | 311 | 369 | 426 |
| К 3 | 1,66 | 2,16 | 5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 22 | 212 | 242 | 272 | 333 | 396 | 456 |
| К 4 | 1,81 | 2,57 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |  | 24 | 228 | 261 | 294 | 360 | 428 | 494 |
| К 5 | 1,97 | 3,05 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |  | 26 | 245 | 281 | 316 | 387 | 460 | 531 |
| К 6 | 2,12 | 3,53 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |  | 28 | 262 | 300 | 338 | 414 | 492 | 568 |
| К 7 | 2,28 | 4,08 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |  | 30 | 279 | 319 | 360 | 441 | 524 | 605 |
| К 8 | 2,43 | 4,64 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |  | 32 | 295 | 339 | 382 | 468 | 556 | 643 |
| Тип | Диаметр, м | Площадь, м2 | Высота засыпки грунта, м |  | Количество шагов | Толщина листа, мм |
|  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  | Масса погонного метра, кг |
| К 9 | 2,59 | 5,27 | 7 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 34 | 312 | 358 | 404 | 495 | 588 | 680 |
| К 10 | 2,74 | 5,90 | - | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 36 | 329 | 377 | 426 | 522 | 621 | 717 |
| К 11 | 2,90 | 6,61 | - | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 38 | 359 | 411 | 463 | 567 | 673 | 778 |
| К 12 | 3,05 | 7,31 | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 40 | 376 | 430 | 485 | 594 | 706 | 815 |
| К 13 | 3,21 | 8,09 | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 42 | 393 | 450 | 507 | 621 | 738 | 852 |
| К 14 | 3,36 | 8,87 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 44 | 409 | 469 | 529 | 648 | 770 | 889 |
| К 15 | 3,52 | 9,73 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  | 46 | 426 | 488 | 551 | 675 | 802 | 927 |
| К 16 | 3,67 | 10,58 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |  | 48 | 443 | 508 | 573 | 702 | 834 | 964 |
| К 17 | 3,83 | 11,52 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | - |  | 50 | 460 | 527 | 594 | 729 | 866 | 1001 |
| К 18 | 3,99 | 12,50 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - |  | 52 | 476 | 546 | 616 | 756 | 898 | 1038 |
| К 19 | 4,14 | 13,46 | - | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | - |  | 54 | 493 | 566 | 638 | 783 | 931 | 1076 |
| К 20 | 4,30 | 14,52 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 56 | 523 | 600 | 676 | 828 | 984 | 1136 |
| К 21 | 4,45 | 15,55 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 58 | 540 | 619 | 698 | 855 | 1016 | 1173 |
| К 22 | 4,61 | 16,69 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - |  |  | 60 | 557 | 638 | 720 | 882 | 1048 | 1210 |
| К 23 | 4,76 | 17,80 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 62 | 574 | 658 | 741 | 909 | 1080 | 1248 |
| К 24 | 4,92 | 19,01 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 64 | 590 | 677 | 763 | 936 | 1112 | 1285 |
| К 25 | 5,07 | 20,19 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - |  | 66 | 607 | 696 | 785 | 963 | 1144 | 1322 |
| К 26 | 5.23 | 21.48 | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - |  | 68 | 624 | 715 | 807 | 990 | 1176 | 1359 |
| К 27 | 5.38 | 22.73 | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |  | 70 | 641 | 735 | 829 | 1017 | 1209 | 1397 |
| К 28 | 5,54 | 24,11 | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |  | 72 | 657 | 754 | 851 | 1044 | 1241 | 1434 |
| К 29 | 5,69 | 25,43 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 10 | 74 | 688 | 788 | 888 | 1089 | 1294 | 1494 |
| К 30 | 5,85 | 26,88 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 76 | 704 | 807 | 910 | 1116 | 1326 | 1532 |
| К 31 | 6,00 | 28,27 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 78 | 721 | 827 | 932 | 1143 | 1358 | 1569 |
| К 32 | 6,16 | 29,80 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - |  | 80 | 738 | 846 | 954 | 1170 | 1390 | 1606 |
| К 33 | 6,31 | 31,27 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - |  | 82 | 755 | 865 | 976 | 1197 | 1422 | 1643 |
| К 34 | 6,47 | 32,88 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  | 84 | 771 | 885 | 998 | 1224 | 1454 | 1681 |

Рисунок Б.2 – Пониженное сечение (1-й серии) (тип КА1 – КА34)

Пониженное сечение (1-й серии) (тип КА1 – КА34) (рис. Б.2)

Толщина листа, мм, в зависимости от высоты возвышения грунта над поверхностью трубопровода и масса конечной структуры, оцинкованной и с метизами

#### Таблица 2

| Тип | Пролет, м | Стрела, м | Площадь, м2 | Высота возвышения грунта, м | Количество листов | Количество шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Толщина листа, мм |  |  | Вес погонного метра, кг |
| КА1 | 1,85 | 1,40 | 2,04 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 22 | 218 | 249 | 280 | 344 | 406 | 468 |
| КА2 | 1,93 | 1,44 | 2,25 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 |  | 23 | 227 | 259 | 291 | 357 | 422 | 487 |
| КА3 | 2,07 | 1,49 | 2,40 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |  | 24 | 235 | 269 | 302 | 371 | 438 | 505 |
| КА4 | 2,15 | 1,54 | 2,62 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 |  | 25 | 243 | 278 | 313 | 385 | 454 | 524 |
| КА5 | 2,20 | 1,61 | 2,90 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 |  | 26 | 252 | 288 | 324 | 398 | 470 | 542 |
| КА6 | 2,35 | 1,65 | 3,08 | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |  | 27 | 260 | 298 | 335 | 412 | 486 | 561 |
| КА7 | 2,41 | 1,71 | 3,26 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |  | 28 | 269 | 307 | 346 | 425 | 502 | 580 |
| КА8 | 2,47 | 1,76 | 3,52 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |  | 29 | 277 | 317 | 357 | 439 | 518 | 598 |
| КА9 | 2,62 | 1,82 | 3,70 | 7 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 30 | 285 | 327 | 368 | 452 | 535 | 617 |
| КА10 | 2,70 | 1,85 | 4,00 | - | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 31 | 294 | 336 | 379 | 466 | 551 | 636 |
| КА11 | 2,84 | 1,90 | 4,27 | - | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 32 | 302 | 346 | 390 | 479 | 567 | 654 |
| КА12 | 2,90 | 1,95 | 4,54 | - | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 33 | 317 | 363 | 409 | 502 | 593 | 684 |
| КА13 | 2,95 | 2,00 | 4,80 | - | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 34 | 326 | 373 | 419 | 515 | 609 | 703 |
| КА14 | 3,10 | 2,05 | 5,10 | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 |  | 35 | 334 | 382 | 430 | 529 | 625 | 722 |
| КА15 | 3,25 | 2,10 | 5,35 | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 36 | 349 | 399 | 449 | 552 | 652 | 752 |
| КА16 | 3,32 | 2,15 | 5,65 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 37 | 357 | 409 | 460 | 565 | 668 | 770 |
| КА17 | 3,45 | 2,20 | 5,90 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 38 | 366 | 418 | 471 | 579 | 684 | 789 |
| КА18 | 3,55 | 2,25 | 6,20 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 39 | 374 | 428 | 482 | 592 | 700 | 808 |
| КА19 | 3,60 | 2,30 | 6,60 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 40 | 383 | 438 | 493 | 606 | 716 | 826 |
| КА20 | 3,75 | 2,35 | 6,85 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 41 | 391 | 447 | 504 | 619 | 732 | 845 |
| КА21 | 3,80 | 2,45 | 7,25 | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |  | 42 | 399 | 457 | 515 | 633 | 748 | 864 |
| КА22 | 3,85 | 2,47 | 7,50 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 |  | 43 | 408 | 467 | 526 | 646 | 764 | 882 |
| КА23 | 3,90 | 2,50 | 7,90 | - | 7 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |  | 44 | 416 | 476 | 537 | 660 | 780 | 901 |
| КА24 | 4,10 | 2,55 | 8,25 | - | - | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - |  | 45 | 424 | 486 | 548 | 673 | 796 | 919 |
| КА25 | 4,25 | 2,60 | 8,65 | - | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - |  | 46 | 433 | 496 | 559 | 687 | 812 | 938 |
| КА26 | 4,30 | 2,65 | 9,00 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - |  | 47 | 441 | 505 | 569 | 700 | 829 | 957 |
| КА27 | 4,35 | 2,73 | 9,38 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | 8 | 48 | 456 | 522 | 588 | 723 | 855 | 987 |
| КА28 | 4,50 | 2,75 | 9,75 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 49 | 465 | 532 | 599 | 737 | 871 | 1006 |
| КА29 | 4,67 | 2,81 | 10,10 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 50 | 473 | 542 | 610 | 750 | 887 | 1024 |
| КА30 | 4,75 | 2,85 | 10,40 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 51 | 481 | 551 | 621 | 764 | 903 | 1043 |
| КА31 | 4,80 | 2,90 | 10,95 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - |  | 52 | 490 | 561 | 632 | 777 | 919 | 1061 |
| КА32 | 4,85 | 3,00 | 11,35 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - |  | 53 | 498 | 571 | 643 | 791 | 935 | 1080 |
| КА33 | 5,00 | 3,05 | 11,70 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |  | 54 | 507 | 580 | 654 | 804 | 951 | 1099 |
| КА34 | 5,05 | 3,10 | 12,15 | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |  | 55 | 515 | 590 | 665 | 818 | 967 | 1117 |

Рисунок Б.2 – Пониженное сечение (1-й серии) (тип КБ1 – КБ24)

Пониженное сечение (тип КБ1 – КБ24) (рис. Б.2)

Толщина листа, мм, в зависимости от высоты возвышения грунта над поверхностью трубопровода и масса конечной структуры, оцинкованной и с метизами

#### Таблица 3

| Тип | Пролет, м | Стрела, м | Площадь, м2 | Высота возвышения грунта, м | Количество листов | Количество шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Толщина листа, мм |  |  | Вес погонного метра, кг |
| КБ1 | 4,05 | 2,85 | 9,11 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 7 | 46 |  |  |  |  |  |  |
| КБ2 | 4,12 | 2,91 | 9,49 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | - |  | 47 |  |  |  |  |  |  |
| КБ3 | 4,26 | 2,95 | 9,86 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| КБ4 | 4,33 | 3,01 | 10,23 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |  | 49 |  |  |  |  |  |  |
| КБ5 | 4,39 | 3,06 | 10,70 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| КБ6 | 4,54 | 3,11 | 11,07 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 51 |  |  |  |  |  |  |
| КБ7 | 4,68 | 3,15 | 11,53 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 52 |  |  |  |  |  |  |
| КБ8 | 4,75 | 3,21 | 12,00 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 53 |  |  |  |  |  |  |
| КБ9 | 4,82 | 3,26 | 12,37 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 54 |  |  |  |  |  |  |
| КБ10 | 4,96 | 3,31 | 12,85 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - |  | 55 |  |  |  |  |  |  |
| КБ11 | 5,03 | 3,36 | 13,30 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 8 | 56 |  |  |  |  |  |  |
| КБ12 | 5,17 | 3,41 | 13,76 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - |  | 57 |  |  |  |  |  |  |
| КБ13 | 5,24 | 3,46 | 14,25 | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |  | 58 |  |  |  |  |  |  |
| КБ14 | 5,30 | 3,52 | 14,70 | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |  | 59 |  |  |  |  |  |  |
| КБ15 | 5,45 | 3,55 | 15,15 | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| КБ16 | 5,50 | 3,60 | 15,60 | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |  | 61 |  |  |  |  |  |  |
| КБ17 | 5,65 | 3,65 | 16,15 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
| КБ18 | 5,73 | 3,72 | 16,65 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 63 |  |  |  |  |  |  |
| КБ19 | 5,90 | 3,75 | 17,20 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 9 | 64 |  |  |  |  |  |  |
| КБ20 | 5,95 | 3,80 | 17,65 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 65 |  |  |  |  |  |  |
| КБ21 | 6,00 | 3,85 | 18,20 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 66 |  |  |  |  |  |  |
| КБ22 | 6,05 | 3,95 | 18,80 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 67 |  |  |  |  |  |  |
| КБ23 | 6,20 | 4,00 | 19,35 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
| КБ24 | 6,25 | 4,05 | 19,90 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - |  | 69 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.3 – Полицентрическое сечение (тип ПЦА1 – ПЦА24)

Полицентрическое сечение (тип ПЦА1-ПЦА24) (рис.Б. 3)

Толщина листа (мм) в зависимости от высоты возвышения грунта над поверхностью трубопровода и вес конечной структуры, оцинкованной и с метизами

#### Таблица 4

| Тип | Пролет, м | Стрела, м | Площадь, м2 | Высота возвышения грунта, м | Количество листов | Количество шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Толщина листа, мм |  |  | Вес погонного метра, кг |
| ПЦА1 | 2,25 | 2,01 | 3,57 | 7 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 28 | 269 | 307 | 346 | 425 | 502 | 580 |
| ПЦА2 | 2,50 | 2,30 | 4,59 | 7 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 |  | 32 | 309 | 353 | 398 | 488 | 577 | 666 |
| ПЦА3 | 2,75 | 2,39 | 5,21 | - | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 |  | 34 | 326 | 373 | 419 | 515 | 609 | 703 |
| ПЦА4 | 3,00 | 2,72 | 6,47 | - | 6 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 38 | 359 | 411 | 463 | 569 | 673 | 778 |
| ПЦА5 | 3,25 | 2,9 | 7,52 | - | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 41 | 384 | 440 | 496 | 610 | 722 | 833 |
| ПЦА6 | 3,50 | 3,21 | 8,92 | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 44 | 409 | 469 | 529 | 651 | 770 | 889 |
| ПЦА7 | 3,75 | 3,41 | 10,10 | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 |  | 47 | 441 | 505 | 569 | 700 | 829 | 957 |
| ПЦА8 | 4,00 | 3,71 | 11,8 | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 8 | 51 | 481 | 551 | 621 | 764 | 903 | 1043 |
| ПЦА9 | 4,25 | 3,97 | 12,78 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | - |  | 53 | 498 | 571 | 643 | 791 | 935 | 1080 |
| ПЦА10 | 4,50 | 4,00 | 14,25 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 56 | 523 | 600 | 676 | 831 | 984 | 1136 |
| ПЦА11 | 4,75 | 4,32 | 16,48 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | - | - | 10 | 60 | 557 | 638 | 720 | 885 | 1048 | 1210 |
| ПЦА12 | 5,00 | 4,48 | 17,84 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - |  | 63 | 582 | 667 | 752 | 926 | 1096 | 1266 |
| ПЦА13 | 5,25 | 4,73 | 19,76 | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |  | 66 | 621 | 711 | 801 | 985 | 1165 | 1345 |
| ПЦА14 | 5,50 | 4,95 | 21,58 | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - |  | 69 | 646 | 740 | 834 | 1025 | 1213 | 1401 |
| ПЦА15 | 5,75 | 5,25 | 24,12 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 73 | 679 | 778 | 877 | 1079 | 1278 | 1476 |
| ПЦА16 | 6,00 | 5,36 | 25,38 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 75 | 696 | 798 | 899 | 1106 | 1310 | 1513 |
| ПЦА17 | 6,25 | 5,54 | 27,52 | - | - | - | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - |  | 78 | 721 | 827 | 932 | 1147 | 1358 | 1569 |
| ПЦА18 | 6,50 | 5,85 | 30,34 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 12 | 82 | 768 | 880 | 992 | 1219 | 1443 | 1666 |
| ПЦА19 | 6,75 | 6,03 | 32,5 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |  | 85 | 793 | 909 | 1024 | 1260 | 1491 | 1722 |
| ПЦА20 | 7,00 | 6,24 | 34,76 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |  | 88 | 818 | 938 | 1057 | 1301 | 1539 | 1778 |
| ПЦА21 | 7,25 | 6,46 | 37,26 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |  | 91 | 843 | 967 | 1090 | 1341 | 1588 | 1834 |
| ПЦА22 | 7,50 | 6,75 | 40,42 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |  | 95 | 877 | 1005 | 1134 | 1395 | 1652 | 1909 |
| ПЦА23 | 7,75 | 6,82 | 42,12 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |  | 97 | 894 | 1025 | 1156 | 1422 | 1684 | 1946 |
| ПЦА24 | 8,00 | 7,22 | 46,16 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |  | 102 | 936 | 1073 | 1210 | 1490 | 1764 | 2039 |

Рисунок Б.3 – Полицентрическое сечение (тип ПЦА1 – ПЦА24)

Полицентрическое сечение (тип ПЦБ1-ПЦБ14)

Толщина листа (мм) в зависимости от высоты возвышения грунта над поверхностью трубопровода и вес конечной структуры, оцинкованной и     метизами                                                                                                                                                                                                                             Таблица 5

| Тип | Пролет, м | Стрела, м | Площадь, м2 | Высота возвышения грунта, м | Количество листов | Количество шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Толщина листа, мм |  |  | Вес погонного метра, кг |
| ПЦБ1 | 4,70 | 4,30 | 16,35 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | 8 | 59 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ2 | 4,94 | 4,48 | 17,85 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - |  | 62 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ3 | 5,19 | 4,68 | 19,78 | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | 9 | 65 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ4 | 5,45 | 4,87 | 21,66 | - | - | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | - | - | - |  | 68 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ5 | 5,70 | 5,07 | 23,63 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - | 10 | 71 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ6 | 5,93 | 5,24 | 25,66 | - | - | - | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 74 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ7 | 6,18 | 5,44 | 27,52 | - | - | - | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | - | - | - | - |  | 77 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ8 | 6,47 | 5,82 | 30,78 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - |  | 81 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ9 | 6,72 | 6,02 | 32,96 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 11 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ10 | 6,97 | 6,21 | 35,18 | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |  | 87 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ11 | 7,23 | 6,41 | 37,95 | - | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ12 | 7,47 | 6,59 | 40,18 | - | - | - | - | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |  | 93 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ13 | 7,73 | 6,78 | 42,93 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| ПЦБ14 | 7,96 | 6,96 | 45,32 | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | 99 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.4 – Арочное сечение (тип Ар1 – Ар15)

Арочное сечение (тип Ар1 -Ар15) (рис.Б.4)

Толщина листа (мм) в зависимости от высоты возвышения грунта над поверхностью арки трубопровода, и масса конечной

структуры, оцинкованной и с метизами.                                                   Таблица 6

| Тип | Пролет, м | Стрела, м | Площадь, м2 | Высота возвышения грунта, м | Количество листов | Количество шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 13 | 15 | 18 | 20 |  |  | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  | Толщина листа, мм |  |  | Вес погонного метра, кг |
| Ар 1 | 1.50 | 0.71 | 0.81 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3,5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 2 | 2,00 | 0,93 | 1,47 | 7 | 6 | 4 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 12 |  |  |  |  |  |  |
| Ар З | 2,50 | 1,16 | 2.25 | - | 6 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4 | 5 | 6 |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 4 | 3,00 | 1,45 | 3,45 | - | 6 | 5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 19 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 5 | 3,50 | 1,73 | 4,82 | - | 7 | 6 | 4 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 22 |  |  |  |  |  |  |
| Ар б | 4,00 | 1,95 | 6,14 | - | - | 6 | 5 | 4 | 3,5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 7 | 4,50 | 2,12 | 7,68 | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - |  | 28 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 8 | 5,00 | 2,40 | 9.87 | - | - | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | 4 | 31 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 9 | 5,50 | 2,73 | 11,75 | - | - | - | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - |  | 35 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 10 | 6.00 | 2,96 | 14,00 | - | - | - | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - |  | 38 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 11 | 6,50 | 3,18 | 16,20 | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 5 | 41 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 12 | 7,00 | 3,42 | 18,80 | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |  | 44 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 13 | 7,50 | 3,63 | 21,35 | - | - | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - |  | 47 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 14 | 8.00 | 3,98 | 25,10 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 51 |  |  |  |  |  |  |
| Ар 15 | 8.50 | 4.20 | 28.00 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 54 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.5 – Эллиптическое сечение (тип Э1 – Э40)

Эллиптическое сечение (тип Э1-Э40) (рис.Б.5)

Веса в таблице включают анкерный угольник для железобетонных балок.

Таблица 7

| Тип | Пролет | Стрела | Периметр | Площадь | R1 | R2 | Общее кол-во шагов | Общее кол-во листов | Число боковых шагов | Число верхних шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м | м | м | м2 | мм | мм |  |  |  |  | Вес погонного метра, кг |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Э 1 | 5,89 | 3,89 | 15,61 | 18,11 | 3810 | 1370 | 64 | 8 | 10 | 22 |  |  |  |  |  |
| Э 2 | 6,12 | 3,96 | 16,10 | 19,13 | 3990 | 1370 | 66 | 8 | 10 | 23 |  |  |  |  |  |
| Э 3 | 6,15 | 3,63 | 15,61 | 17,37 | 4170 | 1090 | 64 | 8 | 8 | 24 |  |  |  |  |  |
| Э 4 | 6,35 | 3,71 | 16,10 | 18,39 | 4340 | 1090 | 66 | 8 | 8 | 25 |  |  |  |  |  |
| Э 5 | 6,40 | 4,62 | 17,57 | 23,50 | 3990 | 1800 | 72 | 10 | 13 | 23 |  |  |  |  |  |
| Э 6 | 6,68 | 4,24 | 17,08 | 20,90 | 4520 | 1250 | 70 | 8 | 9 | 26 |  |  |  |  |  |
| Э 7 | 6,86 | 4,78 | 18,54 | 26,01 | 4340 | 1800 | 76 | 10 | 13 | 25 |  |  |  |  |  |
| Э 8 | 7,01 | 4,29 | 18,05 | 23,59 | 4700 | 1370 | 74 | 8 | 10 | 27 |  |  |  |  |  |
| Э 9 | 7,09 | 4,85 | 19,03 | 27,21 | 4520 | 1800 | 78 | 10 | 13 | 26 |  |  |  |  |  |
| Э 10 | 7,42 | 5,16 | 20,00 | 30,19 | 4700 | 1930 | 82 | 10 | 14 | 27 |  |  |  |  |  |
| Э 11 | 7,48 | 4,47 | 19,03 | 26,01 | 5030 | 1370 | 78 | 8 | 10 | 29 |  |  |  |  |  |
| Э 12 | 7,67 | 4,55 | 19,52 | 27,01 | 5210 | 1370 | 80 | 10 | 10 | 30 |  |  |  |  |  |
| Э 13 | 7,75 | 5,11 | 20,49 | 31,21 | 5030 | 1800 | 84 | 10 | 13 | 29 |  |  |  |  |  |
| Э 14 | 7,95 | 5,54 | 21,47 | 34,83 | 5030 | 2080 | 88 | 10 | 15 | 29 |  |  |  |  |  |
| Э 15 | 8,00 | 4,83 | 20,49 | 30,28 | 5380 | 1500 | 84 | 12 | 11 | 31 |  |  |  |  |  |
| Э 16 | 8,23 | 4,93 | 20,98 | 31,58 | 5560 | 1500 | 86 | 12 | 11 | 32 |  |  |  |  |  |
| Э 17 | 8,28 | 5,82 | 22,45 | 38,18 | 5210 | 2210 | 92 | 12 | 16 | 30 |  |  |  |  |  |
| Э 18 | 8,51 | 5,92 | 22,93 | 39,66 | 5390 | 2210 | 94 | 12 | 16 | 31 |  |  |  |  |  |
| Э 19 | 8,56 | 5,21 | 21,96 | 34,83 | 5740 | 1650 | 90 | 12 | 12 | 33 |  |  |  |  |  |
| Э 20 | 8,79 | 5,31 | 22,45 | 36,23 | 5920 | 1650 | 92 | 12 | 12 | 34 |  |  |  |  |  |
| Э 21 | 8,97 | 6,07 | 23,91 | 42,82 | 5740 | 2210 | 98 | 12 | 16 | 33 |  |  |  |  |  |
| Э 22 | 9,17 | 6,15 | 24,40 | 44,40 | 5920 | 2210 | 100 | 12 | 16 | 34 |  |  |  |  |  |
| Э 23 | 9,22 | 5,46 | 23,42 | 39,20 | 6270 | 1650 | 96 | 12 | 12 | 36 |  |  |  |  |  |
| Э 24 | 9,50 | 6,45 | 25,37 | 48,21 | 6100 | 2360 | 104 | 12 | 17 | 35 |  |  |  |  |  |
| Э 25 | 9,55 | 5,77 | 24,40 | 42,82 | 6430 | 1800 | 100 | 12 | 13 | 37 |  |  |  |  |  |
| Э 26 | 9,78 | 5,84 | 24,89 | 44,40 | 6610 | 1800 | 102 | 12 | 13 | 38 |  |  |  |  |  |
| Э 27 | 9,83 | 6,76 | 26,35 | 52,20 | 6270 | 2490 | 108 | 12 | 18 | 36 |  |  |  |  |  |
| Э 28 | 10,06 | 6,84 | 26,84 | 53,97 | 6430 | 2490 | 110 | 12 | 18 | 37 |  |  |  |  |  |
| Э 29 | 10,11 | 6,12 | 25,86 | 48,21 | 6780 | 1930 | 106 | 12 | 14 | 39 |  |  |  |  |  |
| Э 30 | 10,39 | 7,11 | 27,81 | 58,15 | 6610 | 2640 | 114 | 12 | 19 | 38 |  |  |  |  |  |
| Э 31 | 10,54 | 6,30 | 26,84 | 51,55 | 7140 | 1930 | 110 | 14 | 14 | 41 |  |  |  |  |  |
| Э 32 | 10,64 | 6,50 | 27,33 | 53,97 | 7140 | 2080 | 112 | 14 | 15 | 41 |  |  |  |  |  |
| Э 33 | 10,69 | 7,42 | 28,79 | 62,52 | 6780 | 2770 | 118 | 14 | 20 | 39 |  |  |  |  |  |
| Э 34 | 10,90 | 7,85 | 29,77 | 67,53 | 6780 | 3050 | 122 | 14 | 22 | 39 |  |  |  |  |  |
| Э35 | 10,97 | 6,81 | 28,30 | 58,24 | 7320 | 2210 | 116 | 14 | 16 | 42 |  |  |  |  |  |
| Э 36 | 11,25 | 7,80 | 30,25 | 69,02 | 7140 | 2920 | 124 | 16 | 21 | 41 |  |  |  |  |  |
| Э 37 | 11,33 | 6,76 | 28,8 | 59,36 | 7670 | 2080 | 118 | 14 | 15 | 44 |  |  |  |  |  |
| Э 38 | 11,58 | 8,10 | 31,23 | 73,76 | 7320 | 3050 | 128 | 16 | 22 | 42 |  |  |  |  |  |
| Э 39 | 11,76 | 8,51 | 32,21 | 79,15 | 7320 | 3330 | 132 | 16 | 24 | 42 |  |  |  |  |  |
| Э 40 | 12,19 | 9,02 | 33,67 | 86,95 | 7490 | 3610 | 138 | 16 | 26 | 43 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.6 – Сечение с пониженной аркой (тип ЭН1 – ЭН26)

Сечение с пониженной аркой (тип ЭН1 – ЭН26) (рис.Б. 6)

Массы в таблице включают профиль основания и анкерный угольник для

железобетонных балок .                              Таблица 8

| Тип | макс. пролет | пролет на основании | стрела | периметр | площадь | R1 | R2 | α | Общее кол-во шагов | Общее кол-во листов | Кол-во боковых шагов | Кол-во верхних шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | м | м | м | м | м2 | мм | мм | Гр-мин |  |  |  |  | Масса погонного метра, кг |
| ЭН-1 | 6,12 | 6,05 | 2,29 | 8,54 | 11,44 | 3990 | 1370 | 12 о 28′ | 35 | 5 | 6 | 23 |  |  |  |  |  |
| ЭН-2 | 5,92 | 5,82 | 2,08 | 8,05 | 10,04 | 3990 | 1090 | 15 о 36′ | 33 | 5 | 5 | 23 |  |  |  |  |  |
| ЭН-3 | 6,55 | 6,50 | 2,36 | 9,03 | 12,74 | 4340 | 1370 | 12 о28′ | 37 | 5 | 6 | 25 |  |  |  |  |  |
| ЭН-4 | 6,78 | 6,73 | 2,41 | 9,27 | 13,30 | 4520 | 1370 | 12 о 28′ | 38 | 5 | 6 | 26 |  |  |  |  |  |
| ЭН-5 | 7,01 | 6,93 | 2,44 | 9,51 | 13,95 | 4700 | 1370 | 12 о 28′ | 39 | 5 | 6 | 27 |  |  |  |  |  |
| ЭН-6 | 7,24 | 7,16 | 2,49 | 9,76 | 14,60 | 4880 | 1370 | 12 о 28′ | 40 | 5 | 6 | 28 |  |  |  |  |  |
| ЭН-7 | 7,47 | 7,39 | 2,54 | 10,00 | 15,25 | 5030 | 1370 | 12 о 28′ | 41 | 5 | 6 | 29 |  |  |  |  |  |
| ЭН-8 | 7,67 | 7,62 | 2,57 | 10,25 | 16,00 | 5210 | 1370 | 12 о 28′ | 42 | 6 | 6 | 30 |  |  |  |  |  |
| ЭН-9 | 7,90 | 7,85 | 2,62 | 10,49 | 16,46 | 5380 | 1370 | 12 о 28′ | 43 | 6 | 6 | 31 |  |  |  |  |  |
| ЭН-10 | 8,31 | 8,26 | 3,05 | 11,47 | 20,46 | 5380 | 1930 | 8 о 55′ | 47 | 6 | 8 | 31 |  |  |  |  |  |
| ЭН-11 | 8,56 | 8,51 | 2,92 | 11,47 | 20,00 | 5740 | 1650 | 10 о 24′ | 47 | 6 | 8 | 31 |  |  |  |  |  |
| ЭН-12 | 8,76 | 8,71 | 3,12 | 11,96 | 22,04 | 5740 | 1930 | 8 о 55′ | 49 | 6 | 8 | 3 |  |  |  |  |  |
| ЭН-13 | 8,79 | 8,74 | 2,95 | 11,71 | 20,83 | 5920 | 1650 | 10 о 24′ | 48 | 6 | 7 | 34 |  |  |  |  |  |
| ЭН-14 | 9,22 | 9,17 | 3,02 | 12,20 | 22,41 | 6270 | 1650 | 10 о 24′ | 50 | 6 | 7 | 36 |  |  |  |  |  |
| ЭН-15 | 9,42 | 9,37 | 3,25 | 12,69 | 24,55 | 6270 | 1930 | 8 о 55′ | 52 | 6 | 8 | 36 |  |  |  |  |  |
| ЭН-16 | 9,63 | 9,50 | 3,71 | 13,66 | 29,11 | 6270 | 2210 | 14 о 03′ | 56 | 6 | 10 | 36 |  |  |  |  |  |
| ЭН-17 | 9,45 | 9,40 | 3,07 | 12,44 | 23,25 | 6430 | 1650 | 10 о 24′ | 51 | 6 | 7 | 37 |  |  |  |  |  |
| ЭН-18 | 9,86 | 9,73 | 3,73 | 13,90 | 30,13 | 6430 | 2210 | 14 о 03′ | 57 | 6 | 10 | 37 |  |  |  |  |  |
| ЭН-19 | 9,68 | 9,63 | 3,12 | 12,69 | 24,09 | 6600 | 1650 | 10 о 24′ | 52 | 6 | 7 | 38 |  |  |  |  |  |
| ЭН-20 | 10,08 | 9,93 | 3,79 | 14,15 | 31,06 | 6600 | 2210 | 14 о 03′ | 58 | 6 | 10 | 38 |  |  |  |  |  |
| ЭН-21 | 10,11 | 10,06 | 3,38 | 13,42 | 27,25 | 6780 | 1930 | 8 о 55′ | 55 | 6 | 8 | 39 |  |  |  |  |  |
| ЭН-22 | 10,49 | 10,39 | 4,04 | 14,88 | 34,50 | 6780 | 2480 | 12 о 29′ | 61 | 8 | 11 | 39 |  |  |  |  |  |
| ЭН-23 | 10,54 | 10,52 | 3,45 | 13,90 | 29,02 | 7140 | 1930 | 8 о 55′ | 57 | 7 | 8 | 41 |  |  |  |  |  |
| ЭН-24 | 11,56 | 11,46 | 4,78 | 16,83 | 44,83 | 7140 | 3330 | 9 о 22′ | 69 | 9 | 14 | 41 |  |  |  |  |  |
| ЭН-25 | 10,77 | 10,72 | 3,48 | 14,15 | 29,95 | 7310 | 1930 | 8 о 55′ | 58 | 7 | 8 | 42 |  |  |  |  |  |
| ЭН-26 | 11,79 | 11,68 | 4,80 | 17,08 | 46,03 | 7310 | 3330 | 9 о 22′ | 70 | 9 | 14 | 42 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.7 – Сечение с повышенной аркой (тип ЭВ1 – ЭВ20)

Сечение с повышенной аркой (тип ЭВ1-ЭВ36)

Толщина листа, мм, в зависимости от высоты засыпки грунта над сводом сооружений типов ЭВ и масса конструкции с учетом цинкового покрытия, метиза и анкерного              угольника для железобетонных  балок                                                   Таблица 9

| Тип | макс. пролет | пролет на основании | стрела | периметр | площадь | R1 | R2 | α | Общее кол-во шагов | Общее кол-во листов | Кол-во боковых шагов | Кол-во верхних шагов | Кол-во угловых шагов | Толщина листа, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | м | м | м | м | м2 | мм | мм | Гр-мин |  |  |  |  |  | Масса погонного метра, кг |
| ЭВ-1 | 6,12 | 5,94 | 2,77 | 9,51 | 14,41 | 3990 | 1370 | 11 о 18′ | 39 | 7 | 3 | 23 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-2 | 6,30 | 5,74 | 3,68 | 11,47 | 20,18 | 3990 | 1650 | 21 о 44′ | 47 | 7 | 6 | 23 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-3 | 6,55 | 6,04 | 3,56 | 11,47 | 20,37 | 4340 | 1370 | 20 о 00′ | 47 | 7 | 6 | 25 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-4 | 6,96 | 6,04 | 4,44 | 13,42 | 26,88 | 4340 | 1930 | 26 о 24′ | 55 | 7 | 8 | 25 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-5 | 6,78 | 6,27 | 3,61 | 11,71 | 21,20 | 4520 | 1370 | 19 о 1 3′ | 48 | 7 | 6 | 26 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-6 | 6,99 | 6,10 | 4,27 | 13,17 | 25,95 | 4520 | 1650 | 25 о 23′ | 54 | 7 | 8 | 26 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-7 | 7,01 | 6,53 | 3,66 | 11,95 | 22,13 | 4700 | 1370 | 18 о 31′ | 49 | 7 | 6 | 27 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-8 | 7,42 | 6,55 | 4,52 | 13,91 | 29,11 | 4700 | 1930 | 24 о 26′ | 57 | 7 | 8 | 27 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-9 | 7,24 | 6,76 | 3,88 | 12,20 | 23,06 | 4880 | 1370 | 17 о 51′ | 50 | 7 | 6 | 28 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-10 | 7,47 | 6,68 | 4,19 | 13,42 | 27,34 | 5030 | 1370 | 22 о 45′ | 55 | 7 | 8 | 29 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-11 | 7,85 | 7,06 | 4,62 | 14,39 | 31,62 | 5030 | 1930 | 22 о 45′ | 59 | 7 | 8 | 29 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-12 | 7,67 | 7,09 | 4,01 | 13,17 | 26,78 | 5210 | 1370 | 19 о 20′ | 54 | 8 | 7 | 30 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-13 | 8,08 | 7,31 | 4,65 | 14,64 | 32,64 | 5210 | 1930 | 22 о 00′ | 60 | 8 | 8 | 30 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-14 | 7,90 | 7,34 | 4,04 | 13,42 | 27,71 | 5380 | 1370 | 18 о 42′ | 55 | 8 | 7 | 31 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-15 | 8,31 | 7,57 | 4,70 | 14,88 | 33,85 | 5380 | 1930 | 21 о 17′ | 61 | 8 | 8 | 31 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-16 | 8,36 | 7,82 | 4,14 | 13,91 | 29,85 | 5740 | 1370 | 17 о 34′ | 57 | 8 | 7 | 33 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-17 | 8,98 | 8,26 | 5,00 | 15,86 | 38,78 | 5740 | 2210 | 20 о 00′ | 65 | 8 | 8 | 33 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-18 | 8,59 | 7,9 | 4,39 | 14,64 | 32,83 | 5920 | 1370 | 19 о 2 4′ | 60 | 8 | 8 | 34 | 5 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-19 | 9,17 | 8,15 | 5,51 | 17,08 | 43,80 | 5920 | 2210 | 24 о 07′ | 70 | 8 | 10 | 34 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-20 | 9,22 | 8,58 | 4,7 | 15,61 | 37,57 | 6280 | 1650 | 18 о 20′ | 64 | 8 | 8 | 36 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-21 | 9,63 | 8,64 | 5,59 | 17,57 | 46,69 | 6280 | 2210 | 22о46′ | 72 | 8 | 10 | 36 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-22 | 9,45 | 8,84 | 4,75 | 15,86 | 38,78 | 6430 | 1650 | 17о50′ | 65 | 8 | 8 | 37 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-23 | 9,65 | 8,69 | 5,41 | 17,32 | 45,48 | 6430 | 1930 | 21о37′ | 71 | 8 | 10 | 37 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-24 | 9,86 | 8,51 | 6,07 | 18,79 | 52,08 | 6430 | 2210 | 26о19′ | 77 | 10 | 12 | 37 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-25 | 9,68 | 8,74 | 5,26 | 17,08 | 44,08 | 6600 | 1650 | 21о14′ | 70 | 8 | 10 | 38 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-26 | 10,08 | 8,76 | 6,12 | 19,03 | 53,57 | 6600 | 2210 | 25о47′ | 78 | 10 | 12 | 38 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-27 | 9,91 | 8,99 | 5,28 | 17,32 | 45,48 | 6780 | 1650 | 21о01′ | 71 | 8 | 10 | 39 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-28 | 10,31 | 9,02 | 6,17 | 19,27 | 55,24 | 6780 | 2210 | 26о07′ | 79 | 10 | 12 | 39 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-29 | 10,36 | 9,50 | 5,38 | 17,81 | 48,36 | 7140 | 1650 | 20о00′ | 73 | 9 | 10 | 41 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-30 | 10,54 | 9,32 | 6,04 | 19,27 | 55,43 | 7140 | 1930 | 23о54′ | 79 | 11 | 12 | 41 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-31 | 10,74 | 9,32 | 6,48 | 20,25 | 60,45 | 7140 | 2210 | 25о51′ | 83 | 11 | 13 | 41 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-32 | 11,35 | 9,91 | 7,14 | 21,71 | 70,03 | 7140 | 3050 | 25о31′ | 89 | 13 | 13 | 41 | 11 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-33 | 10,57 | 9,73 | 5,44 | 18,05 | 49,66 | 7310 | 1650 | 19о34′ | 74 | 9 | 10 | 42 | 6 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-34 | 10,77 | 9,58 | 6,10 | 19,52 | 57,10 | 7310 | 1930 | 23о20′ | 80 | 11 | 12 | 42 | 7 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-35 | 10,97 | 9,58 | 6,53 | 20,49 | 62,31 | 7310 | 2210 | 25о14′ | 84 | 11 | 13 | 42 | 8 |  |  |  |  |  |
| ЭВ-36 | 11,58 | 10,18 | 7,16 | 21,96 | 71,89 | 7310 | 3050 | 25о14′ | 90 | 13 | 13 | 42 | 11 |  |  |  |  |  |

Рисунок Б.8 – Форма и размеры волны 152,4 × 50,8 мм

Рисунок Б.9 – Конструкция и размеры листа с гофром 152,4 × 50,8 мм

Рисунок Б.10 – Схема образца для испытания

Приложение В                                                                                                                  Механические свойства и химический состав сталей для гофрированных  труб

Таблица В.1 – Механические свойства сталей для гофрированных труб в соответствии с СНиП II-23-81*, глава 23

| Механические свойства | Марки стали |
| --- | --- |
|  | 15сп | 09Г2Д | С345 | С345Д |
|  | не менее |
| Предел текучести σт, кгс/м2 | 24 | 31 | 35 | 50 |
| Временное сопротивление σв, кгс/м2 | 40 | 45 | 48 | 49 |
| Относительное удлинение δу, % | 23 | 22 | 22 | 21 |
| Изгиб на 180o (а - толщина образца, d - диаметр оправки) | d = 2a | d = 2a | d = 2a | d = 2a |

Таблица В.2 – Химический состав сталей для гофрированных труб

| Марка стали | Химический состав, % |
| --- | --- |
|  | Углерод | Кремний | Марганец | Медь | Хром | Никель | Сера | Фосфор |
| 15сп | 0,12 – 0,20 | 0,12 – 0,25 | 0,40 – 0,65 | 0,20 – 0,30 | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,035 | ≤ 0,035 |
| 09Г2Д | ≤ 0,12 | 0,7 – 0,37 | 1,4 – 1,8 | 0,2 – 0,35 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,040 | ≤ 0,035 |
| C345 | ≤ 12 | 0,17-0,37 | 1,4-1,8 | 0,2-0,35 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 | ≤ 0,040 | ≤ 0,035 |
| С345Д | ≤ 11 | 0,17-0,37 | 1,5-1,9 | 0,2-0,40 | ≤ 0,35 | ≤ 0,35 | ≤ 0,043 | ≤ 0,036 |

## Приложение Г

Оценка степени коррозионной активности протекающей через металлические      гофрированные трубы воды

Таблица Г.1 – Оценка степени коррозионной активности протекающей через металлические гофрированные трубы воды на основании величины рН (концентрации водородных ионов) и суммарной концентрации сульфатов и хлоридов

| Концентрация водородных ионов (общекислотная агрессивность) | 8,1 – 11,0 | 8,0 – 6 ,0 | Менее 6,0; более 12,5 |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная концентрация сульфатов и хлоридов, г/л | Менее 0,5 | 0,5 – 5,5 | Более 5,0 | Менее 0,5 | 0,5 и более | Любая |
| Степень коррозионной активности воды | Слабо-агрессивная | Среднеагрессивная | Сильноагрессивная | Среднеагрессивная | Сильноагрессивная | Сильноагрессивная |

# Text boxes

1067

Сечение с пониженной аркой, тип ЭН.

Структуры основываются на взаимосвязи стали и грунта, требуется некоторое усиление конструкции

244

Хорда

152,4

R2

50,8

R

T

Полицентрическое сечение, типы ПЦА и ПЦБ.

Устанавливаются при строительстве подземных переходов, когда нужна определенная ширина и высота. Применяется для прохода пешеходов или проезда транспортных средств

Стрела

R1

R2

Пролёт

Полицентрическое сечение, типы ПЦА и ПЦБ.

Устанавливаются при строительстве подземных переходов, когда нужна определенная ширина и высота. Применяется для прохода пешеходов или проезда транспортных средств

Пролет

A

S

Эллиптическое сечение, тип Э.

Структуры похожи на вышеописанные типы. Их отличие – большие размеры и наличие дополнительных деталей

Пролет

Пролет

Арочное сечение, тип Ар.

Применяется для перекрытия уже существующих каналов или для усиления поврежденных структур, для временных складов либо ангаров

Пролёт

Стрела

Стрела

Стрела

Стрела

Пониженное сечение, типы КА и КБ.

Применение этих структур рекомендуется при необходимости сохранения определенной площади сечения за счет уменьшения вертикального размера и увеличения горизонтального размера

Пониженное сечение, типы КА и КБ.

Применение этих структур рекомендуется при необходимости сохранения определенной площади сечения за счет уменьшения вертикального размера и увеличения горизонтального размера

Диаметр

Круглое сечение, тип К.

Применяется для водоотводных каналов, дренажей, тоннелей. Переносит средние и большие возвышения грунта, применяется при невозможности обеспечения высокой плотности уплотнения грунта

7 волн

R1

Стрела

α

R3

R2

R1

Сечение с повышенной аркой,

тип ЭВ.

Требуется специальный проект